## Slide 1: Nano-Kohlenstoff

## Slide 2
Aufnahme mit dem Rastertunnelmikroskop von einer Graphitoberfläche mit Kohlenstoffatomen. von Frank Trixler, Ludwig-Maximilians-Universität München (2007)
Aufgabe: Bestimme den Radius eines Kohlenstoffatoms.
0,08 nm
= 80 pm
Notes: Ist es dir gelungen, die Größe eines Kohlenstoffatoms zu berechnen? Falls nicht, beachte das elektronenmikroskopische Bild von den Kohlenstoffatomen. Es enthält einen Maßstabsbalken mit der Angabe 0,5 nm. Der Balken hat etwa die dreifache Länge eines Atomdurchessers. Damit ergibt sich für das Kohlenstoffatom ein Durchmesser von etwa 0,16 nm und ein Atomradius rA von 0,08 nm. In der wissenschaftlichen Literatur findet man für den Radius des Kohlenstoffatoms einen Wert von 0,076 nm = 76 pm Das ist ja nun wirklich sehr klein, den 0,076 nm sind nur 0,000000000076 m. Um solche unhandlichen Zahlen zu schreiben verwendet ein Wissenschaftler Exponenten.
1m = 103 mm = 106 m = 109 nm = 1012 pm (dabei gilt: 103 = 10.10.10 = 1000) (m = Mikrometer, nm = Nanometer, pm = Pikometer)

## Slide 3: Alles Kohlenstoff!?
Ruß (Carbon black)
Graphit
Diamant
Fulleren
Kohlenstoff-Nanoröhren

## Slide 4: Ein Element – verschiedene Stoffe?

## Slide 6: Die Bindung machts!

## Slide 7
Die Elektronenverteilung im Kohlenstoffatom - Kugelwolkenmodell
Anzahl Protonen und Elektronen?
Anzahl Schalen?
Anzahl Valenzelektronen?
Verteilung der Elektronen im Kugelwolkenmodell?

## Slide 8
Neue Erkenntnisse der Quantentheorie: Das Orbitalmodell
Ein Orbital ist ein Bereich in der Atomhülle, in dem sich ein Elektron mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aufhält. Jedes Orbital kann maximal 2 Elektronen aufnehmen.
Es gibt u.a. s-Orbitale (kugelförmig), p-Orbitale (hantelförmig), d-Orbitale und f-Orbitale
Schale: max. 2 Elektronen  s-Orbital
Schale: max. 8 Elektronen  s-Orbital + bis zu 3 p-Orbitale
Schale: max. 18 Elektronen  s-Orbital + 3 p-Orbitale + bis zu 5 d-Orbitale
…

## Slide 9
Orbitale eines C-Atoms (äußerste Schale)
Energie
1. Schale
2. Schale
Energieniveauschema für ein C-Atom
Energie und Besetzung der Orbitale
Besetzungsregeln:
Energieärmere Niveaus werden vor energiereicheren besetzt
Ein Orbital kann maximal zwei Elektronen aufnehmen ( Pauli-Regel)
Energiegleiche Orbitale werden zunächst einfach besetzt ( Hundsche Regel)
1
1
1
1
1
1
px
py
pz
s
s

## Slide 10
Ermittle die Elektronenverteilung im
a. Kalium-Atom (OZ 19)
b. Eisen-Atom (OZ 26)
Energie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
K: 4. Periode
1. Hauptgruppe
Fe: 4. Periode
( 4 Schalen)
1. Nebengruppe
( restliche Elektronen aus der 3. Schale in d-Orbitale)
Exkurs: Elektronenverteilung / Besetzung der Orbitale und die Bildung von Nebengruppen

## Slide 11
Besetzung der s-Orbitale
Besetzung der p-Orbitale
Besetzung der d-Orbitale
Besetzung der f-Orbitale
Exkurs: Aufbau des Periodensystems und die Elektronenverteilung in den Elementen

## Slide 12
Die Anregung der Atome führt zu Hybridorbitalen durch eine Kombination von s- und p-Orbitalen:
Grundzustand
Angeregte Zustände
sp³
sp²
sp

## Slide 13
Grundzustand
Angeregter Zustand mit 4 gleichwertigen sp³-Hybridorbitalen
p-Orbitale
Angeregter Zustand mit 3 gleichwertigen sp²-Hybridorbitalen und einem p-Orbital
Angeregter Zustand mit 2 gleichwertigen sp-Hybridorbitalen und zwei p-Orbitalen
Energie
1. Schale
2. Schale
s-Orbital
1
1
1
1
1
1
Energie
sp³-Hybridorbitale
1
1
1
1
1
1
sp²-Hybrid-orbitale
p-Orbital
Energie
1
1
1
1
1
1
sp-Hybrid-orbitale
p-Orbitale
Energie
1
1
1
1
1
1
tetraedrisch
trigonal-planar
linear

## Slide 14
Bildung von Atombindungen durch Überlappung von Orbitalen

## Slide 15
Graphit
Jedes C-Atom sp2-hybridisiert und mit drei Nachbaratomen durch σ-Bindungen verknüpft. Daraus ergibt sich eine
trigonal-planare Grundstruktur – ein Sechseckgitter, das sich in einer Ebene fortsetzt. Die jeweils vierten Elektronen befinden in den pz-Orbitalen senkrecht zur Ebene. Sie bilden eine gemeinsame Elektronenwolke zwischen den Schichten, in denen sich die Elektronen frei bewegen können (delokalisiertes Elektronensystem).
Eigenschaft | Beschreibung | Erklärung
Aussehen | grau-schwarz glänzend | Licht(-Energie) wird entlang der Schichten absorbiert
Dichte | 2,3 g/cm³ | Wegen der höheren Abstände zwischen den Schichten geringer als beim Diamant
Härte | Sehr weich, Abriebverhalten | Stabile Atombindungen nur in einer Ebene; Schichtgitter; die einzelnen Schichten sind leicht voneinander lösbar
Elektr. Leitfähigkeit | nur entlang der Schichten, nicht senkrecht dazu | Die delokalisierten Elektronen sind entlang einer Ebene parallel zu den Schichten beweglich (delokalisiertes Elektronensystem)

## Slide 16
Diamant
Eigenschaft | Beschreibung | Erklärung
Aussehen | Durchsichtig, glänzend | Licht(-Energie) wird reflektiert
Dichte | 3,5 g/cm3 | Regelmäßige und enge Struktur der Kohlenstoffatome
Härte | Sehr hart, kein Abriebverhalten | Stabile Atombindungen in alle Raumrichtungen
Elektr. Leitfähigkeit | Nicht vorhanden (Isolator) | Keine delokalisierten Elektronen vorhanden
Jedes C-Atom ist sp³-hybridisiert und mit vier Nachbaratomen durch σ-Bindungen verknüpft. Daraus ergibt sich eine tetraedrische
Grundstruktur, die sich in alle Raumrichtungen fortsetzt. Alle Elektronen sind fest gebunden (lokalisiert).

## Slide 17
σ-Bindungen entstehen durch Überlappung von 2 s-Orbitalen oder 2 Hybridorbitalen. Sie sind rotationssymmetrisch zur Bindungsachse.
π-Bindungen entstehen durch Überlappung von zwei py- oder pz-Orbitalen. Sie sind nicht rotationssymmetrisch zur Bindungsachse.
Aus der Überlappung von zwei Atomorbitalen (AO) bilden sich jeweils ein bindendes und ein antibindendes Molekülorbital (MO):
Bindende MO
Antibindende MO
Durch Bindungen entstehen aus Atomorbitalen Molekülorbitale
σ-Bindung:
σ-Bindung:
π -Bindung:

## Slide 18
Molekülorbitale – Das Bändermodell
Je mehr Atomorbitale an einer Molekülbindung beteiligt sind, desto mehr MO entstehen. Die vorher identischen Energieniveaus der AO spalten in nahe beieinander liegende Energieniveaus der MO auf.

## Slide 19
Je mehr Atome zusammengefügt werden, desto mehr getrennte aber enger beieinander liegende Energieniveaus bilden sich. Die Gesamtheit dieser Molekülorbitale nennt man ein Band. Die Orbitale im unteren Teil des Bandes wirken bindend, die im oberen Teil antibindend.
Die mit Elektronen besetzten Molekülorbitale bilden das Valenzband (HOMO*), die unbesetzten das Leitungsband (LUMO**).
*HOMO = highest occupied molecular orbital
**LUMO = lowest unoccupied molecular orbital

## Slide 20
Im höchsten besetzten Energieniveau (HOMO) lassen sich die Elektronen nicht mehr einem bestimmten Atom zuordnen. Die Energiebänder verschmelzen zu einem kontinuierlichen Band, dem Valenzband

## Slide 21
Durch die unterschiedlichen Besetzungen und Überschneidungen von Bändern kann man drei verschiedene Typen unterscheiden:
Isolator: Auch hier ist das Valenzband voll besetzt, doch die verbotene Zone ist zu groß, um von angeregten Elektronen übersprungen zu werden.
Halbleiter: Das Valenzband in einem Halbleiter ist voll besetzt. Die verbotene Zone ist jedoch schmal genug, um von thermisch angeregten Elektronen überwunden zu werden. Es entstehen Lücken im Valenzband, in welche andere Elektronen des Valenzbandes hüpfen können.
Leiter: Das Valenzband ist nur teilweise besetzt oder/und es überschneidet sich bei allen Metallen mit einem Leitungsband.

## Slide 22
Aufgabe:
Suche unter http://www.nanopartikel.info/nanoinfo/materialien Informationen zu den verschiedenen Kohlenstoff-Nanomaterialien heraus.
Gliedere deine Informationen nach:
Beschreibung des Materials
Eigenschaften
Anwendungsbereiche / Vorkommen
Herstellungsprinzip
Gesundheitliche Einschätzung
Umweltwirkung

## Slide 23
Kohlenstoff-Nanoröhrchen | Carbon Black | Graphen | Fulleren
Bao-Bao Bruno Bastian Daniel Roth Daniel Roll Felix | Fabian Ferdinand Gregor Ivan Jannik Konstantin | Leonidas Leonie Leon Marvin Michelle Moritz | Noah Noah-Pascal Nadine Ronja Robin Stefan

## Slide 24
Gruppenaufgabe:
Tauscht euch in der Gruppe über die unterschiedlichen Kohlenstoff-Nanomaterialien aus und vergleicht sie miteinander hinsichtlich der recherchierten Aspekte. Begründet die jeweiligen Stoffeigenschaften mit dem atomaren Aufbau.
Haltet die Informationen in einer übersichtlichen Tabelle fest.
Zeit: 40 Minuten

## Slide 25: Empfindlicher Biosensor Kohlenstoff-Nanoröhrchen messen Aktivität einzelner Enzymmoleküle in Echtzeit
"Kohlenstoffnanoröhren haben interessante Eigenschaften, die sie extrem sensitiv machen. Die wichtigste davon: Sie sind hohl. Wenn sie Strom leiten, bewegen sich deshalb alle Elektronen auf ihrer Oberfläche, in direktem Kontakt mit der Umgebung. Wenn dort irgendetwas passiert, verändern sich sofort die elektrischen Eigenschaften. Bei Nanodrähten aus Kupfer oder Gold ist das anders. Da fließen die Elektronen vor allem im Inneren, haben also viel weniger Kontakt zur Außenwelt. Dieser Unterschied macht Nanoröhren zu etwas Besonderem."
"Wir können einzelne Moleküle dabei beobachten, wie sie in Echtzeit miteinander reagieren. Das ist wirklich ein Durchbruch.„
Quelle: http://www.deutschlandfunk.de/empfindlicher-biosensor.676.de.html?dram:article_id=29263

## Slide 26: Verwendung von CNTs
Die Kohlenstoffröhrchen können sich sowohl wie ein Metall als auch wie ein Halbleiter verhalten und eignen sich damit für einen Einsatz in zukünftigen Nanotransistoren und anderen elektronischen Bauteilen.
Schwierigkeiten
CNTs sind wie Diamant oder Graphit weder in Wasser noch
in organischen Lösungsmitteln löslich. Ziel ist es darum, die
Oberfläche zu verändern oder sie mit “Verbindungsmolekülen“
zu versehen, so dass sie sich in neue Materialien
einarbeiten lassen.

## Slide 28: Nanotubes
Armchair-Röhren
Zickzack-Röhren
Chiral-Röhren

## Slide 29
SWNT
Single Wall Nanotube
MWNT
Multiple Wall Nanotube
10x zugfester als Stahl
Doppelt so stabil wie Diamant
Leer oder gefüllt
Offenes oder geschlossenes Ende

## Slide 30: Modifikationen (Anordnung der Atome) des Kohlenstoffs
Ruß besteht aus einzelnen Kohlenstoffatomen, die in irgendeiner Form zusammenhängen.
 schwarz, pulvrig
Graphit besteht aus übereinander liegenden, ebenen Schichten. Jedes C-Atom ist mit 3 weiteren C-Atomen verbunden (sind als Sechsringe erkennbar).
Elektrische Leitfähigkeit
Weich
Schwarz, glänzend
Im Diamant ist jedes C-Atom tetraedrisch von 4 weiteren C-Atomen mit Einfachbindungen verbunden.
Nicht elektrisch leitend
Große Härte
Durchsichtig, stark lichtbrechend
Notes: Modelle Chemiesaal!

## Slide 31: Nanotubes

## Slide 32: Stanford-Forscher bauen ersten Computer mit Kohlenstoff-Nanoröhren
Forscher der Stanford University verkünden: Wir haben einen Rechner gebaut, der auf der Basis von Kohlenstoff-Nanoröhrchen läuft. Ein einfaches Modell zwar, das auf eigentlich veralteter Technik beruht und gerade mal 20 Standardbefehle sauber ausführen konnte. Aber es scheint immerhin der erste Sprung über den Bereich der Grundlagenforschung hinaus zu sein.
Die Nanoröhrchen sollen als Leitermedien deutlich schneller und dabei energiesparender sein als herkömmliche Siliziumchips. Sie halten erheblich mehr Spannung aus und könnten dafür sorgen, dass die so genannte Moore’sche Regel, nach der sich die Leistungsfähigkeit der Prozessoren alle 18 Monate verdoppelt, gültig bleibt – also mit dem Tempo der Anwendungsentwicklung weiterhin Schritt hält.
Quelle: http://www.ingenieur.de/Themen/Forschung/Stanford-Forscher-bauen-Computer-Kohlenstoff-Nanoroehren

## Slide 33
Fullerene („Buckyballs“)
1985 künstlich aus Graphit hergestellt von Kroto, Smalley und Curl (Nobelpreis 1996)
Käfigstruktur: C-Atome, die wie Fußbälle aus Fünf und Sechsecken angeordnet sind; jedes C-Atom hat 3 Bindungspartner.
weich, elastisch
Hitzebeständig
Elektrisch leitfähig bei tiefen Temperaturen ohne Verlust (Supraleiter)
Nanotubes

## Slide 34: Das besondere Element Kohlenstoff oder: Warum nicht Silizium?
Vergleich C und Si:
Häufigkeit/Vorkommen
Stellung im PSE
Atombau
Atomgröße
Elektronegativität
Dichte
Verbindungen mit Wasserstoff:
Alkan
Silan
Häufigkeit der Elemente der 4. Hauptgruppe
Dichte bei 20°C in g/cm³

## Slide 35
Kohlenstoff hat einen kleineren Atomdurchmesser  es neigt dazu, Mehrfachbindungen einzugehen, da 4 Bindungspartner räumlich angeordnet werden müssen.
Kohlenstoff hat eine mittlere EN  bildet stabile Atombindungen aus, v.a. mit Wasserstoff
Kohlenstoff geht stabile Atombindungen mit anderen C-Atomen ein  große Vielfalt an Verbindungen möglich
 | Kohlenstoff | Silizium
Häufigkeit/Vorkommen | Häufigstes Element der lebenden Materie | Häufigstes Element der Erdkruste (SiO2 = Quarz)
Stellung im PSE | 4. Hauptgruppe 2. Periode | 4. Hauptgruppe 3. Periode
Atombau | 6 p, 6 n, 6 e- 4 Valenzelektronen | 14 p, 14 n, 14 e- 4 Valenzelektronen
Atomradius (pm) | 77 | 117
Elektronegativität | 2,5 | 1,7
Dichte (g/cm³) | 3,51 | 2,33